건설공사 품질관리 지침

2013. 6.

국 토 교 통 부

건 설 안 전 과

국토교통부고시 제2013- 358호

건설기술관리법 제24조, 동법 시행령 제80조 및 동법 시행규칙 제49조에 따라 건설자재 등의 품질확보를 위한 『건설공사품질관리지침』을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2013년 6월 25일

국토교통부 장관

□ 개정이유

ㅇ KS규정 등 현실여건 변화를 반영하고 건설공사 사용자재 시험종목의 불명확한 시험빈도 해석을 정확히 함

□ 주요내용

ㅇ 건설공사 품질관리지침(제3장 건설공사품질시험기준 별표 1)의 KS 표시인증 심사기준 개정(‘12.8.15) 사항인 ’물(회수수)의 농도측정 기준을 반영‘하고, ’그라우트 공사 시험빈도 해석을 정확히‘ 하며(일일 작업물량 및 규격을 작업개시 전→당일 작업개시전으로 변경), 콘크리트 포장에 ‘휨강도 시험’을 신설

국토교통부 고시 제2013- 358호

「건설공사 품질관리지침」일부 개정안

「건설공사 품질관리지침」일부를 다음과 같이 개정한다.

제52조(재검토기한)「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 12월 31일까지로 한다.

별표는 별지와 같이 한다.

신ㆍ구조문대비표(별표 1)

종별	시험종목	시험방법	시험빈도
			현 행	개 정 안
그라우트	컨시스턴시	KS F 2432	·일반 모르타르 공사인 경우 : 작업개시전 1회 ·프리스트레스트 콘크리트(PSC)인 경우 : 주입전, 1회/일 이상 및 품질변화가 인정될 때 (신설)	· 당일 작업개시전, 1회/일 이상 · 품질변화가 인정될 때
	압축강도	KS F 2426
	염화물함유량	KS F 4009 부속서 1 또는 KS F 2715
	블리딩률 및 팽창률	KS F 2433
				· 공종 개시전 1회 · 재료·배합의 변경시 마다 · 품질변화가 인정될 때
물 (수질검사 회수수)	염소이온량	KS F 4009 부속서 1,2	(생략) (신설)	(현행과 같음)
	시멘트 응결시간차
	모르타르의 압축강도비
	슬러지수의 농도			·슬러지수의 농도는 생산개시전 일 1회 이상
굳지 아니한 콘크리트(레미콘포함)	휨 강도	KS F 2408	(신설)	·배합이 다를 때마다 ·1일 타설량마다 ·KS F 4009 또는 당해 공사시방서