토사납품 시방서

이 시방서는 「남악신도시 오룡지구 택지개발사업」 성토용 토사 납품에 따른 시방조건을 제시하는 것을 목적으로 한다.

1. 토사는 남악신도시 오룡지구 택지개발사업장(이하 “사업장”)으로 반입한다.

2. 토사는 성토용으로 적합한 양질의 일반토사이어야 한다.

3. 토사의 납품지연으로 인해 택지조성공사의 후속공정이 지연되지 않도록 토사 반입장소 및 시기 등을 사전에 해당 도급회사와 협의하여 요구시 즉시 반입하도록 한다.

4. 토사는 하도급 계약 체결 후 납품을 시작하여야 하며, 사업장의 필요시기 등을 고려하여 계약기간 동안 납품이 지연되지 않도록 충분한 물량을 확보하여야 한다.

5. 토사는 개발행위 및 토사채취 등 관련법에 의해 허가된 장소에서만 반입하여야 한다.

6. 토사는 양질의 토사로 토질상태 확인을 거쳐 아래의 시방기준에 적합 판정을 받은 토사만을 반입하여야 하고, 반입토사가 기준에 부적합할 경우에는 계약상대자 부담으로 반출처리한다.

가. 흙쌓기용 재료는 초목, 그루터기, 덤불, 나무뿌리, 쓰레기, 유기질토 등의 유해물질이 함유되지 않아야 한다.

나. 도로부 흙쌓기 재료

1) 재료는 살수해서 다졌을 때 충분한 다짐도를 확보할 수 있어야 하며 동결토는 사용할 수 없다.

2) 도로부 쌓기용 재료의 품질기준

구 분	단위	시험방법	품질기준
			노상	노체
최대치수	mm		100 이하	300 이하
5mm체 통과율	%	KS F 2302	25 ～ 100
0.08mm체 통과율	%	KS F 2302, KS F 2309	0 ～ 25
소성지수(PI)	%	KS F 2303	10 이하
수정 C.B.R (시방다짐)	%	KS F 2320	10 이상	2.5 이상
다짐 후의 건조밀도	t/㎥			1.5 이상
액성한계	%	KS F 2303	액성한계 50 미만
소성한계	%	KS F 2303	소성한계 25 미만
다짐후의 건조밀도	%	KS F 2308	건조밀도 1.5 이상
간극율	%		42 이하

※ 기타 구간은 양질토사 반입(최대치수 300mm 이하)

7. 토사량은 설계도면을 기준으로한 반입량으로 최종 정산한다.

8. 토사납품시 토석채취허가 조건 및 환경관련 협의내용을 반드시 준수하여야 하며, 관계법령 미준수에 따른 행정처벌 및 민원 발생시 모든 책임은 토사 납품업체에 있다.